团体标准

T/MMAC ×××—202×

202× - ××- ××发布

202× -×× - ××实施

中国冶金矿山企业协会发布

ICS 73.120

D 94

商用混配铁矿石生产通用技术要求

General technical requirements for commercial blended iron ore

（征求意见稿）

目  次

目  次	I

前 言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 生产线组成	1

5 工艺流程	2

6 技术要求	5

7 检验规则	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由中国冶金矿山企业协会团体标准化工作委员会提出并归口。

本文件主要起草单位：中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司、冶金工业规划研究院等。

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

商用混配铁矿石生产通用技术要求

范围

本文件规定了商用混配铁矿石生产的生产线组成、工艺流程、技术要求、检验规则等。

本文件适用于商用混配铁矿石生产线。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过本文件的规范性引用而成为本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

JJG 195 连续累计自动衡器（皮带秤）检定规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

粗混rough-blend

将2种铁矿石原料，通过2台取料设备按照设定比例取料，经1台堆料设备实时堆积到指定位置的生产过程。

精混precise-blend

将2种（含）以上铁矿石原料，通过取料设备加入到混匀配料槽后，按照设定比例实时匀速切料，然后通过平铺截取或强力混合工艺进行精确混匀并堆积到指定位置的生产过程。

平铺截取layer and intercept

将混匀配料槽定量切出的物料，在指定地点分层平铺堆积成垛后，沿货垛端部进行全断面截取取料的作业工艺。

强力混合intensive-blend

将混匀配料槽定量切出的物料，通过强力搅拌设备进行打散混匀的作业工艺。

生产线组成

粗混生产线

- 4.1.1粗混生产线应包括下列基本设备：

a)原料取料设备；

b)堆料设备；

c)皮带机及附属漏斗溜槽；

d)电子计量设备。

- 4.1.2 粗混生产线可选配下列设备：

a)混矿打散装置；

b)除大块机。

精混生产线

- 4.2.1精混生产线应包括下列基本设备：

a)原料取料设备；

b)皮带机及附属漏斗溜槽；

c)混匀配料槽；

d)定量给料设备；

e)电子计量设备。

- 4.2.2 平铺截取工艺还应包括下列设备：

a)混匀走行堆料设备；

b)成品取料设备。

- 4.2.3 强力混合工艺还应包括下列设备：

a)强力混匀设备。

- 4.2.4 精混生产线可选配下列设备：

- 除大块机；

b) 强力混合成品的堆料设备；

c) 强力混合成品的取料设备。

工艺流程

粗混生产线

粗混生产线工艺流程：取料→转载混匀→成品堆积→发运。

图1  粗混生产工艺流程

精混生产线

- 5.2.1 平铺截取工艺

工艺流程：取料→配料槽→定量给料→走行平铺堆料→全断面截取取料→发运。

图2 精混生产平铺截取工艺流程

- 5.2.2 强力混合工艺

工艺流程：取料→配料槽→定量给料→强力搅拌混匀→（堆料→取料→）发运。

图3 精混生产强混工艺流程

技术要求

主要工艺设备要求

- 6.1.1 粗混生产线

- 6.1.1.1 原料输入系统

a)粗混原料取料开始时，应综合考虑原料在各料场的货垛位置、设备启动特性及运输皮带长度、带速等，确定两种原料的取料启动间隔时间，以确保两种原料料头在同一时间点汇聚；

b)原料取料过程中，各原料输入流程均应设置计量设备，计量设备应具备计量瞬时取料流量和累计取料总量的功能；

c)计量设备安装位置的计量条件应相对稳定，应尽量靠近取料源头，宜设置在取料设备上，且具备温度补偿和角度补偿功能；取料设备上不具备安装计量设备条件的，应在取料后的落料皮带上选择合适位置安装。混料所需的物料计量设备精度应不低于0.5级。

- 6.1.1.2 转载混匀过程

a)转载混匀过程中各转接应充分考虑物料通过性，溜槽最小截面积应不小于原料输入流程设计流量所需溜槽截面之和，并留有20%的截面余量；

b)转载混匀过程中的转接塔数量不宜少于2座，以保证物料充分混匀，若工艺布置不满足时，应在转载点增设混矿打散装置以保证物料充分打散混匀。

- 6.1.1.3 成品堆积过程

a)成品堆积过程中，堆料机及堆积工艺应根据料场形式和工艺需求进行选择；

b)成品堆积过程中，宜在堆积流程中设置物料计量设备，计量设备应具备瞬时取料流量和累计取料总量的功能；

c)成品堆积过程中，应对瞬时流量和累计量与取量系统中的相应数值进行比对，偏差较大时应进行比对，偏差过大时应对相关的计量设备进行核对校准。

- 6.1.2 精混生产线

- 6.1.2.1 原料输入系统

a)原料输入系统中，取料设备应根据料场形式和工艺需求进行配置；

b)原料输入系统中，应在合适位置设置物料计量设备，计量设备应具备计量瞬时取料流量和累计取料总量的功能，若对原料输入量需求精度较高或有物料结算需求时，物料计量设备精度应不低于0.5级；

c)若流程具备2条以上输入皮带向不同的混匀配料槽进行原料输入时，各条输入皮带线均应配置物料计量设备，且计量设备标定、校验应使用统一的方式在同一条件下进行。

- 6.1.2.2 混匀堆积系统

6.1.2.2.1 平铺截取工艺

a)各混匀配料槽出口位置应设置定量给料设备，定量给料设备应同时具备变频给料和给料计量功能，并进行相应连锁和自动偏差纠正。各定量给料设备出料口中心线应重合，且与下部受料皮带机运行中心线重合，应保证各种物料在皮带上形成分层叠加的效果；

b)定量给料设备配备的计量设备，应具备计量瞬时给料流量和累计给料总量的功能，计量设备初始使用前应按照设备标定程序进行标定，标定使用链码或挂码应执行JJG 195的相关要求，且计量设备标定、效验应使用统一的方式在同一条件下进行；

c)混匀堆料机应进行走行堆积作业，以实现精混生产中的平铺作业工序，设备的电控系统应符合持续往复走行堆积的工况需求，往复堆积走行速度应满足公式（1）要求：

（1）

式中：

v0——输入皮带机运行速度，单位为米每秒（m/s）；

v1——混匀堆料机顺向走行速度，单位为米每秒（m/s）；

v2——混匀堆料机逆向走行速度，单位为米每秒（m/s）。

d)混匀堆积系统的堆积流量和精混成品大堆要求的最小堆积层数应符合公式（2）要求，且分配至各给料机的切出流量不应超出设备的额定切出范围。

（2）

式中：

N——精混成品大堆要求的最小堆积层数；

n——堆积过程中使用的混匀配料槽个数；

T——精混大堆的湿量，单位为吨（t）；

v——混匀堆料机的平均走行速度，单位为米每小时（m/h）；

P——混匀堆积系统的堆积流量，单位为吨每小时（t/h）；

L——混匀堆料机堆积过程中的实际折返长度，单位为米（m）；该长度应综合考虑大堆端部分层控制工艺中的地址缩进距离。

e)混匀堆料机堆积的三角形货垛截面应与成品取料范围匹配，且应设置对货垛端部物料（靠近成品取料机侧）的沿垛高方向分层控制功能，以保证端部物料的取料质量。

6.1.2.2.2 强力混合工艺

a)强力混合工艺在原料输入取料阶段和混匀配料槽定量给料阶段，与平铺截取工艺相同，定量给料后利用强混机将分层物料打散混匀；

b)强力混匀系统中可根据工厂布置和业务需求，选择直接发运或静态储存。选择静态储存时，堆料机形式和堆积方式可根据工艺需求进行选择。

- 6.1.2.3 成品发运系统

6.1.2.3.1 平铺截取工艺

a)成品发运系统中，成品取料机通过将货垛进行全断面取料，实现精混生产中的全断面截取作业工序；

b)成品取料机的取料走行速度应具备调整功能，作业过程中应根据货垛的截面大小和货物容重调整走行速度，以匹配取料设备和作业流程的作业能力；

c)成品取料机选用滚筒取料机时，滚筒取料机料耙机构应具备俯仰角度调整功能，调整范围应与常规作业货垛的堆积安息角相匹配，通常状况下，俯仰角度应大于货垛的堆积安息角1°- 2°。

6.1.2.3.2 强力混合工艺

强力混合工艺的成品发运流程可根据工厂布置和业务需求选择，可在强制混匀后利用皮带机直接发运，也可进行堆积后利用取料机取料发运或铲车装车进行汽运。

能耗要求

- 6.2.1  粗混生产线

粗混生产线产品的综合能耗应不大于0.26kgce/t。

- 6.2.2  精混生产线

精混生产线产品的综合能耗应不大于0.33kgce/t。

环保要求

- 6.3.1  料场宜采用全封闭式结构，取料、堆料、混料均在封闭环境下进行；胶带机通廊和转运站宜采用全封闭结构，同时设置干雾抑尘装置，降低粉尘的产生。

- 6.3.2  生产线的噪声源强为85～90dB(A)。生产线应布置于车间厂房内进行隔声降噪，保证厂界处噪声符合GB12348的规定

检验规则

- 7.1  生产线建成时，可按照设计图或施工图，对工艺设备按相关标准要求进行检验。

- 7.2  生产线建成并完成调试后，统计分析连续一年的生产数据，对生产线的能源消耗等数据进行检验。

________________________________